###### ООО НПП «ПРОМЕТЕЙ»

Адрес: 	83000, г. Донецк	,			       Р\с 26007301000967  в Донецком ф-ле АКБ «Мрія» пл. Конституции 3.	  	   	      	      МФО 335571,    код ОКПО 31660673

E-Mail: oooprometey@skif.net		       ИНН № 316606705620, св-во № 07283574

ALUMINIUM PIGMENT POWDER grade PAP-1

ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ ПИГМЕНТНАЯ МАРКИ ПАП-1

EXTERNAL APPEARANCE

Silver powder

ВНЕШНИЙ ВИД

Серебристый порошок

SPECIFICATIONS (GOST 5494-95)      			   СПЕЦИФИКАЦИЯ (ГОСТ 5494-95)

1.  Residue on sieve X°008,%, max                                				          1.0

Грансостав, остаток на ситах №008,%, не более                       		          1,0

2.  Particle size, main fraction, mkm                                             		          -80

Крупность частиц, основная фракция, мкм                                                               -80

3.  Bulk density g/cm3                                                       			    0,18-0,17

Насыпная плотность г/см3                                            			    0,18-0,17

4.  Water covering capacity, cm3/ g, min                             			         7000

Площадь покрытия по воде, см/г, не менее                                 		         7000

5.  Leafing, %                                                					            80

Всплываемость, %                                              				            80

- Impurities, %, max  				Fe-0.5; Cu-0.05;  Si-0.4;  Mn-0.01; H20-0.2

Примеси, %, не более

7.  Fats, %, max                           				                                     3,8

Жировые добавки, %, не более                            			                        3,8

APPLICATION

Pigments for paints and enamels and rubber glues with glittering surface, gasforming

agent for cellular concretes.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пигмент для красок, эмалей, резиновых клеев, образующих при нанесении

блестящую поверхность, газообразователь для ячеистых бетонов.

PACKING

Steel barrels, net weight 29-34 kg.

УПАКОВКА

Стальные барабаны, вес нетто 29-34 кг.

TRANSPORTATION AND STORAGE

Barrels containing aluminium pigment powder are transported by

covered carriers.

Store in closed rooms.

Guaranteed storage term is six months.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Барабаны с продуктом транспортируют любым видом крытого транспорта.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

SPECIAL PROPERTIES. SAFETY PRECAUTIONS

Low-toxic substance.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Малотоксичное вещество.